**Shine**

**Shine** – декоративный, защитный, высокоглянцевый воск состоящий из натуральных природных компонентов для внутренних работ. Используется для достижения различных декоративных эффектов на венецианских штукатурках, придает поверхности защитные и водоотталкивающие свойства.

**Описание**  
Декоративный защитный воск для интерьеров.

**Главные характеристики**  
Высокоглянцевый.

**Колеровка**  
Можно добавлять в воск декоративные перламутровые пудры.

**Подготовка поверхности**  
Наносить Shine как отделочный слой на  венецианские штукатурки. Поверхности должны быть совершенно сухими (как минимум  через 24 часа после нанесения).

**Метод нанесения**  
Аккуратно перемешать продукт. В случае необходимости можно добавить в воск металлизированные декоративные пудры.Воск должен наноситься  при помощи  венецианской кельмы или венецианского шпателя.  
Распределить воск по поверхности венецианской штукатурки тонким слоем. Кельму держать под углом примерно 30-40 градусов к поверхности. После полного нанесения поверхность выдержать не менее 24 часов. Затем провести финишную полировку с помощью мягкой ткани.

**Технические характеристики и главные данные при +200С и относительной влажности 60%**

**Плотность,**кг/л         1,02-1,05

**Вязкость,**CPS Брукфилд           20000-30000

**Теоретический расход**        10-15 м2/л

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях)       Не менее 36 мес

**Газопаропроницаемость** (SD), (толщина отделки 0,08мм)        0,6м

**Водопоглощение** (WD), (толщина отделки 0,08мм)          318г/м2 за 24 часа

**Высыхание на отлип**, час           2-3

**Полное высыхание**, час          24

**Перекрываемость**, час           Через 12

**Наружные/внутренние поверхности**    Нет/Да

**Цвета**              Бесцветный

**Вяжущее вещество**                Натуральные воски с добавлением акриловых сополимеров

**Очистка инструментов**     Уайт-Спирит

**Разбавитель**            Уайт-Спирит

**Нанесение при помощи шпателя**          готовая смесь