**EDEL**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 4 – 5 л. База EDEL -1 л, 5 л. Добавка Additivo Oro/Argento – 0,3 л. Лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л. |
| **Расход** |  | Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя). База EDEL – 1 л на 10-14 м2, 5 л на 50-70 м2. Добавка Additivo Oro/Argento – 0,3 л на Базу 2 л. Лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л на 5 - 10 м?. |
| **Колеровка** |  | 36 цветов согласно каталогу цветов EDEL. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |  |
| **Нанесение** |  | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится колерованный грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа.  База EDEL наносится кистью в один слой хаотичными либо однонаправленными мазками, в зависимости от желаемого эффекта.  База при желании колеруется Additivo Oro/Argento.  Базу непосредственно перед нанесением необходимо разбавить на 20 % питьевой водой и тщательно перемешать.  Готовая поверхность при использовании во влажных помещениях покрывается финиш-лаком Vernice Semi Lucida/ Vernice Lucida. |
| **Время высыхания** | 24 часа. |  |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |  |