**PARATA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л. База PARATA -1 л, 5 л. Добавка Additivo Oro/Argento/Cristallo – 0,3 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База PARATA – 1 л на 5-10 м2, 5 л на 20-50 м2. Добавка Additivo Oro/Argento/ Cristallo – 0,3 л на Базу 2 л. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов по каталогу PARATA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой (грунт - белый или колерованный в цвет Базы, либо в любой другой, в зависимости от эффекта).  Базу PARATA с белыми флоками можно заколеровать в желаемый цвет или же оставить незаколерованной (только для цветного грунта). Возможно применение колеровочных добавок Additivo Oro/Argento или Additivo Cristallo.  База PARATA наносится кистью с мягким натуральным ворсом легкими хаотичными мазками, равномерно распределяя частицы по поверхности. Важно не водить кистью слишком долго в одном месте, чтобы не разрушить структуру материала. Дать поверхности подсохнуть 5-10 минут, затем легкими движениями пластикового шпателя распределить флоки по поверхности. Шпатель во время работы должен оставаться чистым и влажным, для этого его регулярно нужно протирать мокрой губкой.  Важное замечание: чем толще наносимый слой материала, тем насыщеннее цвет покрытия. |
| **Время высыхания** | 24 часа. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  База PARATA обязательно размешивается только вручную, без использования электромиксера, чтобы не повредить входящие в состав материала частицы!  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |